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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 13929:2024
BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ TĂNG TỐC CACBONAT HÓA
Concrete - Method of accelerated carbonation test
Lời nói đầu
TCVN 13929:2024    được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo JIS A 1153:2012 Method of accelerated carbonation test for concrete (Phương pháp thử tăng tốc cacbonat hoá cho bê tông).
TCVN 13929:2024    do Viện Vật liệu xây dựng   -   Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ TĂNG TỐC CACBONAT HOÁ
Concrete - Method of accelerated carbonation test
1          Phạm v    i     áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử tăng tốc quá trình cacbonat hoá bê tông bằng cách bảo dưỡng mẫu bê tông trong tủ tăng tốc cacbonat hóa.
Phương pháp thử nghiệm này cung cấp đánh giá trực tiếp về khả năng bền cacbonat của bê tông bằng cách đo chiều sâu carbonat hoá.
Tiêu chuẩn này không sử dụng để thực hiện dự đoán tuổi thọ của kết cấu bê tông cụ thể.
2          Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 3105:2022,  Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử;
TCVN 13933:2024,  Bê tông - Phương pháp đo chiều sâu cacbonat hóa
3          Nguyên tắc
Mẫu bê tông đã đóng rắn được đặt trong môi trường có nồng độ C  O   2    cao để tăng tốc độ cacbonat hó
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