# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13943-16:2024 (BS EN 14617-16:2005) về Đá nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định kích thước, đặc điểm hình học và chất lượng bề mặt

| Số hiệu | TCVN13943-16:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13943-16:2024

BS EN 14617-16:2005

ĐÁ NHÂN TẠO - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 16: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, ĐẶC ĐIỂM HÌNH HỌC VÀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT

Agglomerated stone         -     Test Methods

Part 16: Determination of dimensions, geometric characteristics and surface quality

Lời nói đầu

TCVN     13943-16:2024    xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo BS EN 14617-16:2005

TCVN     13943-16:2024    do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và C  ô  ng nghệ công bố.

Tiêu chuẩn TCVN 13943:2024  Đá nhân tạo - Phương pháp thử,  bao gồm các phần sau:

- TCVN 13943-1:2024 (BS EN 14617-1:2013)  Phần 1: Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước;

- TCVN 13943-2:2024 (BS EN 14617-2:2016)  Phần 2: Xác định độ bền uốn (uốn gãy),

- TCVN 13943-4:2024 (BS EN 14617-4:2012)  Phần 4: Xác định độ mài mòn;

-    TCVN 13943-5:2024 (BS EN 14617-5:2012)  Phần 5; Xác định độ bền đóng băng và tan băng;

-    TCVN 13943-6:2024 (BS EN 14617-6:2012)  Phần 6: Xác định độ bền sốc nhiệt;

- TCVN 13943-8:2024 (BS EN 14617-8:2007)  Phần 8: Xác định độ bền lỗ chốt;

- TCVN 13943-9:2024 (BS EN 14617-9:2005)  Phần 9: Xác định độ bền va đập;

- TCVN 13943-10:2024 (BS EN 14617-10:2012)  Phần 10: Xác định độ bền hóa học;

- TCVN 13943-11:2024 (BS EN 14617-11:2005)  Phần 11: Xác định hệ   số   giãn nở nhiệt dài;

-    TCVN 13943-12:2024 (BS EN 14617-12:2012)  Phần 12: Xác định độ ổn định kích thước;

- TCVN 13943-13:2024 (BS EN 14617-13:2013)  Phần 13: Xác định độ cách điện;

- TCVN 13943-15:2024 (BS EN 14617-15:2005)  Phần 15: Xác định cường độ chịu nén;

-    TCVN 13943-16:2024 (BS EN 14617-16:2005)  Phần 16: Xác định kích thước, đặc điểm hình học và chất lượng bề mặt.

ĐÁ NHÂN TẠO - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 16: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, ĐẶC ĐI    Ể    M HÌNH HỌC VÀ CH    Ấ    T LƯỢNG B    Ề     MẶT

Agglomerated stone             -       Test Methods

Part 16: Determination of dimensions, geometric characteristics and surface quality

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định các đặc tính kích thước (chiều dài, chiều rộng, độ dày, độ thẳng của các cạnh, độ vuông góc, độ phẳng bề mặt) và chất lượng bề mặt của đá nhân tạo dạng mô-đun tấm ốp lát.

2  Thuật ngữ và định nghĩa

2.1

Tấm ốp lát mô-đun    (Modular tile)

Viên mẫu nhân tạo có kích thước tiêu chuẩn, thường có độ dày 12 mm.

3  Xác định chiều dài và chiều rộng

3.1          Thiết bị, dụng cụ

Thước cặp calip, hoặc thiết bị thích hợp khác để đo chiều dài.

3.2          Mẫu thử nghiệm

Phải sử dụng mười viên mẫu để thử nghiệm.

3.3          Cách tiến hành

Đo chính xác đến 0,1 mm mỗi cạnh bên của mẫu được thử nghiệm, tại các vị trí cách các góc 5 mm.

3.4          Biểu thị kết quả

Với mẫu hình vuông, kích thước trung bình của cạnh là trung bình cộng của bốn giá trị đo. Kí

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com