# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13943-2:2024 (BS EN 14617-2:2016) về Đá nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền uốn (Uốn gãy)

| Số hiệu | TCVN13943-2:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13943-2:2024

BSEN 14617-2:2016

ĐÁ NHÂN TẠO - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN (UỐN GÃY)

Agglomerated stone         -     Test Methods Part 2: Determination of flexural strength (Bending)

Lời nói đầu

TCVN     13943-2:2024    xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo BS EN 14617-2:2013

TCVN     13943-2:2024    do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn TCVN 13943:2024  Đá nhân tạo  -  Phương pháp thử , bao gồm các phần sau:

- TCVN 13943-1:2024 (BS EN 14617-1:2013)  Phần 1: Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước;

-    TCVN 13943-2:2024 (BS EN 14617-2:2016)  Phần 2: Xác định độ bền uốn (uốn gãy);

- TCVN 13943-4:2024 (BS EN 14617-4:2012)  Phần 4: Xác định độ mài mòn;

- TCVN 13943-5:2024 (BS EN 14617-5:2012)  Phần 5: Xác định độ bền đóng băng và tan băng;

- TCVN 13943-6:2024 (BS EN 14617-6:2012)  Phần 6: Xác định độ bền sốc nhiệt;

- TCVN 13943-8:2024 (BS EN 14617-8:2007)  Phần 8: Xác định độ bền lỗ chốt;

- TCVN 13943-9:2024 (BS EN 14617-9:2005)  Phần 9: Xác định độ bền va đập;

- TCVN 13943-10:2024 (BS EN 14617-10:2012)  Phần 10: Xác định độ bền hóa học;

-     TCVN 13943-11:2024 (BS EN 14617-11:2005)  Phần 11:         Xác         định hệ số giãn nở         nhiệt         dài;

-    TCVN 13943-12:2024 (BS EN 14617-12:2012)  Phần 12: Xác định độ ổn định kích thước;

- TCVN 13943-13:2024 (BS EN 14617-13:2013)  Phần 13: Xác định độ cách điện;

- TCVN 13943-15:2024 (BS EN 14617-15:2005)  Phần 15: Xác định cường độ chịu nén;

- TCVN 13943-16:2024 (BS EN 14617-16:2005)  Phần 16: Xác định kích thước, đặc điểm hình học và chất lượng bề mặt.

ĐÁ NHÂN TẠO - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ B    Ề    N UỐN (UỐN GÃY)

Agglomerated stone             -       Test Methods Part 2: Determination of flexural strength (Bending)

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền uốn dưới tải trọng tập trung (chống lại phá hủy) của các sản phẩm đá nhân tạo phẳng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

EN 12372,    Natural stone test methods    -  Determination of flexural strength under concentrated load     (Phương pháp thử đá tự nhiên - Xác định độ bền uốn dưới tải trọng tập trung)

3  Nguyên tắc

Nguyên tắc của phương pháp này là đặt mẫu lên hai thanh đỡ, truyền tải trọng từ từ lên mẫu ở điểm giữa của mẫu. Ghi lại tải trọng phá hủy mẫu và tính toán độ bền uốn.

4  Thiết bị, dụng cụ

4.1         Cân có khả năng cân mẫu với độ chính xác trong khoảng 0,01 % khối lượng của mẫu.

4.2         Tủ sấy thông gió có khả năng duy tr  ì   nhiệt độ tại (40 ± 5) °C.

4.3

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com