# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13943-6:2024 (BS EN 14617-6:2012) về Đá nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền sốc nhiệt

| Số hiệu | TCVN13943-6:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13943-6:2024

BSEN 14617-6:2012

ĐÁ NHÂN TẠO - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN SỐC NHIỆT

Agglomerated stone         -         Test Methods

Part 6: Determination of thermal shock resistance

Lời nói đầu

TCVN 13943-6:2024    xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo BS EN 14617-6:2012

TCVN     13943-6:2024    do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phần tiêu chuẩn TCVN 13943:2024  Đá nhân tạo  -  Phương pháp thử,  bao gồm các phần sau:

- TCVN 13943-1:2024 (BS EN 14617-1:2013)  Phần 1: Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước;

- TCVN 13943-2:2024 (BS EN 14617-2:2016)  Phần 2: Xác đ    ị    nh độ bền uốn (uốn gãy);

- TCVN 13943-4:2024 (BS EN 14617-4:2012)  Phần 4: Xác định độ chịu mài mòn;

- TCVN 13943-5:2024 (BS EN 14617-5:2012)  Phần 5: Xác định độ bền đóng băng và tan băng;

- TCVN 13943-6:2024 (BS EN 14617-6:2012)  Phần 6: Xác định độ bền sốc nhiệt;

- TCVN 13943-8:2024 (BS EN 14617-8:2007)  Phần 8: Xác định độ bền lỗ chốt;

- TCVN 13943-9:2024 (BS EN 14617-9:2005)  Phần 9: Xác định độ bền va đập;

- TCVN 13943-10:2024 (BS EN 14617-10:2012)  Phần 10: Xác định độ bền hóa học;

- TCVN 13943-11:2024 (BS EN 14617-11:2005)  Phần 11: Xác định hệ s    ố     giãn nở nhiệt dài;

- TCVN 13943-12:2024 (BS EN 14617-12:2012)  Phần 12: Xác định độ ổn định kích thước;

- TCVN 13943-13:2024 (BS EN 14617-13:2013)  Phần 13: Xác định độ cách điện;

- TCVN 13943-15:2024 (BS EN 14617-15:2005)  Phần 15: Xác định c    ườ    ng độ chịu nén;

-    TCVN 13943-16:2024 (BS EN 14617-16:2005)  Phần 16: Xác định kích thước, đặc điểm hình học và chất lượng bề mặt.

ĐÁ NHÂN TẠO - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ B    Ề    N SỐC NHIỆT

Agglomerated stone             -             Test Methods

Part 6: Determination of thermal shock resistance

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá các bi  ế  n đổi có thể xảy ra của đá nhân tạo dưới tác động thay đổi đột ngột của nhiệt độ (sốc nhiệt) bằng cách ngâm trong nước nóng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 13943-2:2024,  Đá nhân tạo  -  Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền uốn (    uố    n gãy)

3  Nguyên tắc

Sau khi sấy khô ở nhiệt độ (40 ± 5) °C cho đến khi đạt được khối lượng không đổi, các mẫu thử thực hiện các chu kỳ liên tiếp, mỗi chu kỳ được thực hiện sốc nhiệt ở (70 ± 5) °C sau đó ngâm ngay vào nước ở (15 ± 5) °C. Sau 20 chu kỳ, mẫu thử được kiểm tra bằng mắt thường và so sánh với mẫu chuẩn, và tất cả các thay đổi có thể nhìn thấy được đều được ghi lại. Cuối cùng, sự thay đổi khối lượng và độ bền uốn của mẫu sau 20 chu kỳ sẽ được xác định so với giá trị của cùng số lượng của mẫu chuẩn.

CHÚ THÍCH: Nhiệt độ thử nghiệm đã chọn là 70   °C dành cho các ứng dụng sàn và tường.

4  Thiết bị, dụng cụ

4.1

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com