# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13950-6:2024 (ISO 3856-6:1984) về Sơn và vecni - Xác định hàm lượng kim loại "hòa tan" - Phần 6: Xác định hàm lượng crom tổng trong phần lỏng của sơn - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

| Số hiệu | TCVN13950-6:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13950-6:2024

(ISO 3856-6:1984)

SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI “HÒA TAN” - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM TỔNG TRONG PHẦN LỎNG CỦA SƠN - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA

Paints and varnishes- Determination of total chromium content of the liquid portion of the paint         - Flame atomic absorption spectrometric method

L    ờ    i nói đầu

TCVN 13950-6:2024    hoàn toàn tương đương với ISO 3856-6:1984.

TCVN 13950-6:2024    do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13950 (ISO 3856)  Sơn và vecni         - Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan” gồm có 7 phần sau:

- TCVN 13950-1:2024 (ISO 3856-1:1984)  Phần 1: Xác định hàm lượng chì         - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp quang phổ dithizone;

- TCVN 13950-2:2024 (ISO 3856-2:1984)  Phần 2: Xác định hàm lượng animony - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp quang phổ Rhodamine B;

- TCVN 13950-3:2024 (ISO 3856-3:1984)  Phần 3: Xác định hàm lượng barium - Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử;

- TCVN 13950-4:2024 (ISO 3856-4:1984)  Phần 4: Xác định hàm lượng cadmium - Phương pháp phổ h    ấ    p thụ nguyên tử và phương pháp cực phổ;

- - TCVN 13950-5:2024 (ISO 3856-5:1984)  Phần 5: Xác định hàm lượng Crom (VI) trong phần bột của sơn lỏng hoặc sơn dạng bột - Phương pháp đo phổ Diphenylcarbazide;

- TCVN 13950-6:2024 (ISO 3856-6:1984)  Phần 6: Xác định hàm lượng chromium trong phần lỏng của sơn - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa;

- TCVN 13950-7:2024 (ISO 3856-7:1984)  Phần 7: Xác định hàm lượng thủy ngân trong phần bột của Sơn và phần lỏng của sơn gốc nước         - phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.

SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI “HÒA TAN” - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM TỔNG TRONG PHẦN LỎNG CỦA SƠN - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA

Paints and varnishes- Determination of total chromium content of the liquid portion of the paint             - Flame atomic absorption spectrometric method

1  Phạm vi áp dụng

Tiê

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com