# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13959-3:2024 (BS EN 1288-3:2000) về Kính xây dựng - Xác định độ bền uốn - Phần 3: Thử nghiệm mẫu được đỡ trên hai điểm (uốn bốn điểm)

| Số hiệu | TCVN13959-3:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13959-3:2024

BS EN 1288-3:2000

KÍNH XÂY DỰNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN. PHẦN 3: THỬ NGHIỆM MẪU ĐƯỢC ĐỠ TRÊN HAI ĐIỂM (UỐN BỐN ĐIỂM)

Glass in building         -     Determination of the bending strength. Part 3: Test with specimen supported at two points (four point bending)

Lời nói đầu

TCVN 13959-3:2024   được xây dựng trên cơ sở tham khảo BS EN 1288-3:2000.

TCVN 13959-3:2024 do Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam biên soạn. Bộ Xây dựng đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ Tiêu chuẩn TCVN 13959:2024  Kính xây dựng  -  Xác định độ bền uốn  bao gồm năm phần:

-     Phần 1: Nguyên lý thử nghi    ệ    m kính

-     Phần 2: Thử nghiệm bằng vòng kép đồng trục đối với         các mẫu kính phẳng có diện tích bề mặt thử lớn

-     Phần 3: Thử nghiệm mẫu được đỡ trên hai điểm (uốn         b    ố    n điểm)

-     Phần 4: Thử nghiệm kính hình lòng máng

-     Phần 5: Thử nghiệm bằng vòng kép đồng trục đối với         các mẫu kính phẳng có diện tích bề mặt thử nhỏ

KÍNH XÂY DỰNG - X    Á    C ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN. PH    Ầ    N 3: THỬ N    GHIỆM MẪU ĐƯỢC     Đ    Ỡ     TRÊN HAI ĐI    Ể    M (U    Ố    N B    Ố    N ĐI    Ể    M)

Glass in building             -       Determination of the bending strength. Part 3: Test with specimen supported at two points (four point bending)

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này trình bày phương pháp xác định độ bền uốn của kính phẳng dùng trong xây dựng, có tính đến ảnh hưởng của các cạnh tấm kính. Phương pháp này cũng, có thể áp dụng theo cách riêng biệt để xác định độ bền uốn của các cạnh của tấm kính.

Giới hạn của tiêu chuẩn này được nêu trong TCVN 13959-1.

Tiêu chuẩn này cần phải được đọc kèm theo với TCVN 13959-1.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9810 (ISO 48) Cao  su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định độ cứng (Độ cứng từ 10 IRHD đến 100 IRHD)

TCVN 13959-1  Kính xây dựng  -  Xác định độ bền uốn - Phần 1: Quy định chung

EN 572-1    Glass in building     - Basic     soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties     (Kính xây dựng      -    S    ả    n phẩm kính soda-đá vôi-silicat cơ bản    -  Phần 1: Định nghĩa và tính chất cơ lý chung)

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Ứng suất uốn    (bending stress)

Ứng suất uốn kéo sinh ra trong bề mặt mẫu thử

CHÚ THÍCH: Đ  ể   thử nghiệm, ứng suất uốn phải đồng đều trên phần bề mặt được xác định.

3.2

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com