# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13975:2024 về Sơn sần dạng nhũ tương nhựa tổng hợp

| Số hiệu | TCVN13975:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13975:2024

SƠN SẦN DẠNG NHŨ TƯƠNG NHỰA TỔNG HỢP

Textured paints based on synthetic resin emulsion

Lời nói đầu

TCVN 13975:2024    được xây dựng trên cơ sở tham khảo JIS K 5668:2010,  Texture paints (Synthetic resin emulsion type) (Sơn sần, (gốc nhũ tương nhựa tổng hợp)).

TCVN 13975:2024    do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

SƠN S    Ầ    N DẠNG NHŨ TƯƠNG NHỰA T    Ổ    NG HỢP

Textured paints based on synthetic resin emulsion

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng ch  o   sơn sần dạng nhũ tương nhựa tổng hợp dùng để tạo lớp phủ sần trong hoàn thiện nội thất và ngoại thất các tòa nhà.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2090 (ISO 15528),  Sơn, vecni và nguyên liệu ch    o     sơn và vecni - Lấy mẫu.

TCVN 2096-3 (ISO 9117-3),  Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 3: Xác định trạng thái khô bề mặt dùng hạt Ballotini.

TCVN 2102 (ISO 3668),  Sơn và vecni - Xác định màu sắc theo phương pháp so sánh trực quan. TCVN 5668 (ISO 3270), S    ơ    n, vecni và nguyên liệu của chúng - Nhiệt độ và độ     ẩ    m để điều hòa và thử nghiệm; TCVN 5669 (ISO 1513), Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 5670 (ISO 1514),  Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử.

TCVN 5720,  Bột giặt tổng hợp gia dụng.

TCVN 7218,  Kính tấm xây dựng - Kính nổi- Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8258,  Tấm xi măng sợi - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8652,  Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8653-1,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 1: Phương pháp xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính sử dụng, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn;

TCVN 8653-4,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com