# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14134-1:2024 về Đất dùng trong xây dựng đường bộ - Phương pháp thử - Phần 1: Chuẩn khô mẫu đất

| Số hiệu | TCVN14134-1:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14134-1:2024

ĐẤT DÙNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 14134-1: CHUẨN KHÔ MẪU ĐẤT

Soils for Highway Construction - Test Methods -         Part 1: Standard Practice for Dry Preparation of Disturbed Soil and Soil-Aggreagate         Samples for Test

Lời nói đầu

TCVN 14134-1:2024    được xây dựng trên cơ sở tham khảo AASHTO  Designation: R 58-11 (2019):   Standard Practice for Dry Preparation of Disturbed Soil and Soil-Aggregate Samples for Test

TCVN 14134-1:2024    do Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

Đ    Ấ    T DÙNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: CHUẨN     BỊ     KHÔ MẪU ĐẤT

Soils for Highway Construction - Test Methods -             Part 1: Standard Practice for Dry Preparation of Disturbed Soil and Soil-Aggreagate             Samples for Test

1  Phạm vi áp dụng

1.1.    Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn bị khô mẫu đất và đất cấp phối lấy từ hiện trường để sử dụng cho phân tích các chỉ tiêu cơ học, các thí nghiệm phân tích (xác định) các tính chất vật lý, và một số thí nghiệm khác.

1.2.    Tiêu chuẩn được dùng trong xây dựng đường bộ và có thể áp dụng trong các lĩnh vực xây dựng khác.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

AASHTO M 146,  Standard Specification for Terms Relating to Subgrade, Soil-Aggregate, and Fill Materials (Tiêu chuẩn kỹ thuật về các thuật ngữ, định nghĩa cho nền đường, đất cấp phối và vật liệu đắp);

AASHTO M 231,  Weighing Devices Used in the Testing of Materials (Cân dùng cho thí nghiệm vật liệu);

AASHTO R 76,  Reducing Samples of Aggregate to Testing Size (Rút gọn mẫu cốt liệu);

AASHTO T 88,  Particle Size Analysis of Soils (Phân tích thành phần hạt của đất);

AASHTO T 89,  Determining the Liquid Limit of Soils (Xác định giới hạn chảy của đất);

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com