# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14194-5:2024 về Đất, đá quặng đồng - Phần 5: Xác định hàm lượng canxi và magie - Phương pháp chuẩn độ complexon

| Số hiệu | TCVN14194-5:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14194-5:2024

ĐẤT, ĐÁ QUẶNG ĐỒNG - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI VÀ MAGIE - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON

Soils, rocks copper ores - Part 5: Determination of calcium and magiesium content - Complexon titrimetric method

Lời nói đầu

TCVN 14194-5:2024 do Cục Địa ch  ấ  t Việt Nam biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trư  ờ  ng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 14194 Đất, đá quặng đồng gồm các phần sau:

1

TCVN 14194-1:2024

Phần 1: Xác định hàm lượng tổng sắt   -   Phương pháp chuẩn độ bicromat

2

TCVN 14194-2:2024

Phần 2: Xác đ  ị  nh hàm lượng lưu huỳnh tổng số - Phương pháp khối lượng

3

TCVN 14194-3:2024

Phần 3: Xác định hàm lượng   titan   - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên     tử

4

TCVN 14194-4:2024

Phần 4: Xác định tổng hàm lượng silic dioxit - Phương pháp khối lượng

5

TCVN 14194-5:2024

Phần 5: Xác định hàm lượng canxi và magie - Phương pháp chuẩn độ     complexon

ĐẤT, ĐÁ QUẶNG ĐỒNG - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI VÀ MAGIE - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON

Soils, rocks copper ores - Part 5: Determination of calcium and magiesium content - Complexon titrimetric method

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ complexon xác định hàm lượng canxi oxit và magie oxit trong mẫu đất, đá quặng đồng có hàm lượng từ 0,5 % (theo khối lượng) đến 30 % (theo khối lượng).

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696),  Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm  -  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7153 (ISO 1042),  Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Bình định mức.

TCVN 9924:2013,  Đất, đá quặng - Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, rơnghen, nhiệt.

3  Nguyên tắc

Mẫu được phân hủy bằng cách nung chảy với   kali   hidroxit, tách silic, nhôm, sắt,   titan.  ..dưới dạng kết tủa hidroxit bằng urotropin rồi xác định canxi bằng phương pháp chuẩn độ complexon ở môi trường   pH   13 -13,5 với chỉ thị chỉ thị   fluresson,   ở điểm tương đương dung dịch chuyển màu từ ánh huỳnh quang xanh sang màu hồng sáng. Hàm lượng magie được xác định bằng phương pháp chuẩn độ complexon khi chuẩn độ lượng canxi và magie ở   pH   9,6 -10,5 với chỉ thị eriocrom T đen rồi trừ đi hàm lượng canxi được xác định riêng.

4  Thuốc thử

Trong qu  á   trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử loại siêu tinh khiết phân tích và nước phù hợp với TCVN 4851 (ISO 3696).

4.1

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com