# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14195-1:2024 về Đất, đá quặng antimon - Phần 1: Xác định hàm lượng antimon và hàm lượng asen - Phương pháp oxi hóa khử với chất chuẩn là kali bromat

| Số hiệu | TCVN14195-1:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14195-1:2024

ĐẤT, ĐÁ QUẶNG ANTIMON - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ANTIMON VÀ HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA KHỬ VỚI CHẤT CHUẨN LÀ KALI BROMAT

Soils, rocks antimony ores - Part 1: Determination of antimony content and arsenic content     - Redox titration with potassium bromate method

Lời nói đầu

TCVN 14195-1:2024 do Cục Địa chất Việt Nam biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 14195 Đất, đá quặng antimon gồm các phần sau:

1

TCVN 14195-1:2024

Phần 1: Xác định hàm lượng antimon và hàm lượng asen   -   Phương pháp oxi hóa khử với chất chuẩn là   kali   bromat

2

TCVN 14195-2:2024

Phần 2: Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp khối lượng

3

TCVN 14195-3:2024

Phần 3: Xác định hàm lượng chì - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

ĐẤT, ĐÁ QUẶNG ANTIMON - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ANTIMON VÀ HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA KHỬ VỚI CHẤT CHUẨN LÀ KALI BROMAT

Soils, rocks antimony ores - Part 1: Determination of antimony content and arsenic content       - Redox titration with potassium bromate method

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp oxit hóa khử với chất chuẩn là   kali   bromat xác định hàm lượng antimon và hàm lượng asen. Antimon có hàm lượng từ 0,5 % (theo khối lượng) đến 40 % (theo khối lượng) và asen có hàm lượng từ 0,5 % (theo khối lượng) đến 20 % (theo khối lượng).

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696),  Nước dùng để phân tích trong phòng thí   nghiệm  -  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7153 (ISO 1042),  Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Bình định mức.

TCVN 9924:2013,  Đất, đá quặng - Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, rơnghen, nhiệt.

3  Nguyên tắc

Mẫu sau khi phân hủy bằng hỗn hợp axit HNO 3  và H 2 SO 4 . Antimon và asen được tách ra khỏi các nguyên tố đi kèm ở dạng   sunfua   bằng thioaxetamid. Bằng cách thay đổi nồng độ axit của môi trường. Hàm lượng antimon và hàm lượng asen được xác định bằng phương pháp oxy hóa - khử với chất chuẩn là   kali   bromat trong môi trường axit, chỉ thị là mêtyl da cam.

4  Thuốc thử

Trong   qua   trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử loại siêu tinh khiết phân t  íc  h và nước phù hợp với TCVN 4851 (ISO 3696)

4.1          Axit     nitric     HNO     3     ,    d= 1,40.

4.2          Axit clohidric     HC    l    ,    d=1,19; dung dịch (2+1).

4.3          Axit     sunfuric

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com