# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14259:2024 về Gỗ biến tính - Gỗ biến tính dùng cho đồ gỗ

| Số hiệu | TCVN14259:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14259:2024

GỖ BIẾN TÍNH - GỖ BIẾN TÍNH DÙNG CHO ĐỒ GỖ

Modified wood     -     Modified wood for furniture

Lời nói đầu

TCVN 14259:2024    được xây dựng trên cơ sở tham khảo GB/T 38467-2020   Technical specification of modified wood for furniture.

TCVN 14259:2024    do   Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố.

G    Ỗ     BI    Ế    N TÍNH - GỖ BIẾN TÍNH DÙNG CHO ĐỒ G    Ỗ

Modified wood       -       Modified wood for furniture

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định đối với gỗ biến tính dùng làm đồ gỗ.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là càn thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1075:1971,  Gỗ xẻ - Kích thước cơ bản

TCVN 7790-1 (ISO 2859-1),  Quy trình lấy mẫu đề kiểm tra định tính - Phần 1: Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô

TCVN 8044 (ISO 3129),  Gỗ  -  Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với thử nghiệm cơ lý của mẫu nhỏ từ gỗ tự nhiên

TCVN 8932 (ISO 2301),  Gỗ x    ẻ     cây lá rộng - Khuyết tật    -  Phương pháp đo

TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)  Ván gỗ nhân tạo  -  Xác định hàm lượng     formaldehyt     phát tán    -  Phần 1: Sự phát tán     Formaldehyt     bằng phương pháp buồng 1m 3

TCVN 13533,  Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ  -  Thử nghiệm và phân cấp độ bền theo tác nhân sinh học

TCVN 13707-1 (ISO 13061-1),  Tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  -  Phần 1: Xác định độ     ẩ    m cho các phép thử vật lý và cơ học

TCVN 13707-13 (ISO 13061-13)  Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  -  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  -  Phần 13: Xác định độ co rút theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến

TCVN 13707-14 (ISO 13061-14),    Tính chất vật lý và cơ học của gỗ    -  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  -  Phần 14: Xác định độ co rút thể tích

TCVN 13707-15 (ISO 13061-15)  Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  -  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  -  Phần 15: Xác định độ giãn nở theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến

TCVN 13707-16 (ISO 13061-16)  Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  -  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  -  Phần 16: Xác định độ giãn nở thể tích

TCVN 14260,  Gỗ biến tính  -  Phân loại và ghi nhãn

ISO 737,   Coniferous sawn timber   -   Sizes - Methods of measurement   (Gỗ xẻ  là kim    -    Kích thước    -  Phương pháp đo)

ISO 8904,   Broadleaved sawn timber   -   Sizes - Methods of measurement   (Gỗ xẻ  lá rộng    -    Kích thước    -  Phương pháp đo)

ISO 19474,   Round timber   -   Visual characteristics - Methods of determination   (Gỗ  tròn    -    Đặc điểm ngoại

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com