# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14270:2024 về Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám (EAP) - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

| Số hiệu | TCVN14270:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14270:2024

NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT THẤM BÁM (EAP) - YÊU CẦU KỸ THUẬT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Cationic Emulsified Asphalt Prime (EAP) - Specification, Construction and Acceptance

Lời nói đầu

TCVN 14270:2024    do Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố.

NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT THẤM BÁM (EAP) - YÊU CẦU KỸ THUẬT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Cationic Emulsified Asphalt Prime (EAP) - Specification, Construction and Acceptance

1  Phạm vi áp dụng

1.1         Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu tưới nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám (EAP) trên các lớp móng bằng vật liệu cấp phối đá dăm (TCVN 8859), cấp phối thiên nhiên (TCVN 8857), cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng (TCVN 8858) hoặc lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ.

1.2         Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, khôi phục, gia cường mặt đường ô tô, bến bãi có lớp móng bằng vật liệu cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên, cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng hoặc lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ cần tưới thấm bám trước khi rải lớp mặt nhựa (bê tông nhựa, láng nhựa ...) lên trên.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7494,  Bitum - Phương pháp lấy mẫu

TCVN 7500,  Bi tum - Phương pháp xác định độ hòa tan trong     Trichloroethylene     và N-propyl     Bromide

TCVN 7572-2,    C    ốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt

TCVN 7572  -  4,    C    ốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước

TCVN 7572-8,    C    ốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ

TCVN 8817-2,  Nhũ tương nhựa đường a xít - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com