# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14332:2025 về Thép không gỉ dùng làm linh kiện trong thiết bị điện và điện tử gia dụng

| Số hiệu | TCVN14332:2025 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14332:2025

THÉP KHÔNG GỈ DÙNG LÀM LINH KIỆN TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG

Stainless steel for components in household electrical and electronic appliances

Lời nói đầu

TCVN 14332:2025 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17  Thép  biên soạn, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THÉP KHÔNG GỈ DÙNG LÀM LINH KIỆN TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG

Stainless       steel       for components in household electrical and electronic appliances

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép không gỉ dùng làm linh kiện trong thiết bị điện và điện tử gia dụng.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép không gỉ mác 420-DT1, 420-DT2, 304-DT1 và 430- DT1.

CHÚ THÍCH 1: Ký hiệu 420 là viết tắt của nhóm thép không gỉ mactenxit, 304 là viết tắt của nhóm thép không gỉ austenit, 430 là viết tắt của nhóm thép không gỉ   ferrit,   chữ "DT" là viết tắt của thiết bị điện điện tử, chữ số tiếp theo để phân loại thép.

CHÚ THÍCH 2: Ngoài các mác thép quy định trong tiêu chuẩn này, có thể sử dụng các mác thép không gỉ được quy định     trong các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực để làm thiết bị điện và điện tử gia dụng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 197-1 (ISO 6892-1),  Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.

TCVN 11371 (ISO 6929),  Sản phẩm thép - Từ vựng.

JIS   G 1253,    Iron     and Steel -     Method for spark discharge atomic emission spectrometric analysis (Gang     và thép     -     Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 11371 (ISO 6929) và thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1

Thép không gỉ    (stainless steel)

Thép có hàm lượng crôm không thấp hơn 10,5 % (theo khối lượng) và có hàm lượng cacbon không lớn hơn 1,2 % (theo khối lượng).

3.2

Thiết bị điện và điện tử gia dụng    (household electrical and electronic appliances)

Các thiết bị được nối trực tiếp hoặc nổi qua ổ cắm hoặc nối qua thiết bị đóng cắt đến nguồn điện hạ áp, sử dụng trong gia đình, trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự.

4 Yêu cầu kỹ thuật

4.1 Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của các loại thép không gỉ mác     420-DT1, 420-DT2, 304-DT1 và 430-DT1 được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Thành phần hóa học

Mác thép

% (theo khối lượng)

C

lớn     nhất

Si

lớn     nhất

Mn

lớn nhất

P

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com