# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8653-1:2024 về Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn

| Số hiệu | TCVN8653-1:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8653-1:2024

SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI SƠN TRONG THÙNG CHỨA, ĐẶC TÍNH THI CÔNG, ĐỘ ỔN ĐỊNH Ở NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ NGOẠI QUAN MÀNG SƠN

Wall emulsion paints - Test methods -         Part 1: Determination of state in container, application properties, low- temperature         stability and appearance of paint film

Lời nói đầu

TCVN 8653-1:2024    thay thế TCVN 8653-1:2012

TCVN 8653-1:2024    do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 8653:2024,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử , bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 8653-1:2024,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn;

- TCVN 8653-2:2024,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn;

- TCVN 8653-3:2024,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền kiềm của màng sơn;

- TCVN 8653-4:2024,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn;

- TCVN 8653-5:2024,  Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn.

SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 1: XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI SƠN TRONG         THÙNG         CHỨA, ĐẶC TÍNH THI CÔNG, ĐỘ ỔN ĐỊNH Ở NHIỆT ĐỘ         THẤP VÀ NGOẠI QUAN MÀNG SƠN

Wall emulsion paints - Test methods -             Part 1: Determination of state in container, application properties, low- temperature             stability and appearance of paint film

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn của sơn tường dạng nhũ tương.

2  Tài liệu viện dẫn

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com