# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8863:2025 về Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

| Số hiệu | TCVN8863:2025 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8863:2025

MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Surface treatments using the asphalt cement     -     Construction and acceptance

Lời nói đầu

TCVN 8863:2025    thay thế TCVN 8863:2011.

TCVN 8863:2025    do Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm đị  n  h, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Surface treatments using the asphalt cement       -       Construction and acceptance

1  Phạm vi áp dụng

1.1       Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, thi công, kiểm tra và nghiệm thu lớp mặt đường láng nhựa nóng.

1.2         Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp kết cấu áo đường ô tô (theo TCVN 4054), đường giao thông nông thôn (theo TCVN 10380), đường đô thị (theo TCVN 13592), bến bãi, quảng trường.

1.3       Lớp láng nhựa nóng không được đưa vào tính toán cường độ mặt đường.

1.4         Láng nhựa nóng mặt đường các loại được thi công theo ki  ể  u láng nhựa một lớp, láng nhựa hai lớp hay láng nhựa ba lớp. Có thể tham khảo Bảng 1 hướng dẫn về các trường hợp sử dụng.

B    ả    ng 1 - Trường hợp sử dụng các kiểu

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com